## Slide 1
ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Ξενοφών Σπηλιώτης
Καθηγητής
ΑΜΙΑΝΤΟΣ – ΠΑΡΑΓΩΓΑ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

## Slide 2
Αμίαντος-Asbestos
Ομάδα φυσικώς απαντούμενων πυριτικών ορυκτών με ινώδη μορφή με μήκος 5 µm και διάμετρο 3 µm

## Slide 4
Κυματοειδή φύλλα στέγης
Επένδυση τοιχοποιίας
Καμινάδα
Σωλήνες πίεσης
Λούκια, σωλήνες
Ζαρντινιέρα

## Slide 5
Επιφάνεια ψεκασμένη με αμοσίτη
Επιφάνεια ψεκασμένη με κροκιδόλιθο
Ψεκασμένος αμίαντος (filler)

## Slide 6
Κατεστραμμένη αμιαντούχος μόνωση σωλήνα
Σωλήνας σε κοιλότητα τοίχου με μόνωση αμιάντου
Μόνωση από αμίαντο γύρω από λέβητα

## Slide 7
Ταβάνι με αμιαντόπλακες
Γραφείο κατασκευασμένο με αμιαντόπλακες
Αμιαντόπλακα γύρω από τζάκι
Αμιαντόπλακα σε μαρκίζα

## Slide 8
Αμιαντούχο επίχρισμα
Πλακίδια αμιάντου
Φλάντζα Αμιάντου
Αμιαντούχα τακάκια
Αμιαντούχο επίχρισμα

## Slide 9: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Ο αμίαντος από τη φύση του περιέχει ίνες που μπορεί να αποβούν βλαπτικές για την υγεία.
Η χρήση του αμιάντου σε συνδυασμό με άλλα (π.χ. τσιμέντο), για παραγωγή σύνθετων υλικών με προηγμένες ιδιότητες, αποδείχθηκε εκ των υστέρων ανεπαρκής σχεδιαστικά από τεχνολογική άποψη λύση. Η απελευθέρωση ινών αμιάντου μετά από μακροχρόνια χρήση των σύνθετων υλικών, ούτε προβλέφθηκε, ούτε βεβαίως ήταν γνωστές επιστημονικές αποδείξεις για τη βλαπτικότητα των ινών στην ανθρώπινη υγεία, που έγιναν γνωστές προϊόντος του χρόνου.
Ακόµα και όταν πάψει η εξόρυξη αµιάντου και η χρήση του στην παραγωγή υλικών, θα συνεχίσουμε να είμαστε εκτεθειμένοι στον αμίαντο που παράγεται από την φυσική διάβρωση των πετρωμάτων. ∆εν πρόκειται για εργαστηριακό ή βιομηχανικό προϊόν, αλλά για φυσικό ορυκτό.
Ζιδάνι Κοζάνης → Έγινε εξόρυξη 70 εκατοµµυρίων τόνων σερπεντινιτικού αµιάντου µε τη χρήση εκρηκτικών. Σχεδόν 1 εκατομμύριο τόνοι ήταν χρήσιμο ως προϊόν, ενώ τα υπόλοιπα 69, µε αρκετά µεγάλες ποσότητες ινών, παρέμειναν στην περιοχή ως στείρα υλικά (επιχωµατώσεις) Θα τα εξάγουμε και αυτά; Ή θα αναζητήσουμε τεχνολογίες αξιοποίησης ασφαλείς για τον άνθρωπο και με θετικό πρόσημο στην εθνική οικονομία;

## Slide 10
ΙΣΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΑΣΘΕΝΕΙΑ
Μη κακοήθειες
Αμιάντωση (διάχυτη διάμεση ίνωση) Υπεζωκοτικές πλάκες
Κακοήθειες
Καρκίνος του πνεύμονα Μεσοθηλίωμα του υπεζωκότα Μεσοθηλίωμα του περιτοναίου

## Slide 11: ΥΦΗ ΙΝΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

## Slide 12: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
Αρκετές χώρες έχουν ήδη απαγορεύσει την εκμετάλλευση και τη χρήση υλικών με βάση τον αμίαντο λόγω του καρκινογόνου δυναμικού του. Οι κανονισμοί για τα απόβλητα αμιάντου είναι πολύ πρόσφατοι και ακόμη ελλιπείς και δεν αποδέχονται την ανακύκλωση αυτών των αποβλήτων.
Αρκετές έρευνες όμως, δείχνουν ότι είναι δυνατόν να επιτευχθεί η αδρανοποίηση των αποβλήτων αμιάντου, κυρίως με θερμική και μηχανικές μεθόδους και ορισμένες χώρες χρησιμοποιούν ήδη τέτοιες διαδικασίες ανακύκλωσης, αποφεύγοντας την απόρριψη αποβλήτων αμιάντου.
τα νεότερα δομικά προϊόντα που περιέχουν αμίαντο, κατασκευάζονται µε ασφάλεια σε ειδικευμένα εργοστάσια, από ειδικευμένο προσωπικό. Συνεπώς δεν δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο στα συνεργεία δόμησης κτιρίων, ούτε και υπάρχει μεγάλος κίνδυνος εισπνοής ινών για τους χρήστες από την πιθανή φθορά τους.
Τα υποκατάστατα που χρησιµοποιούνται αντί του αµιάντου (υαλοβάμβακας, πετροβάµβακας, πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο, κλπ), δεν είναι πάντα ασφαλέστερα για την υγεία. Επίσης, τα περισσότερα έχουν αυξημένο κόστος και δεν συµβάλλουν στις τοπικές οικονοµίες.

## Slide 14: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
1976/769/EOK → Η πρώτη οδηγία για τον αμίαντο, µε 29 τροποποιήσεις ως σήμερα.
Οδηγία: 83/477/CEE → Σε εφαρµογή της 1980/1107/ΕΟΚ, οι εργοδότες καλούνται να αποτιµήσουν τους κινδύνους από την έκθεση των εργαζοµένων σε αμίαντο και να λάβουν προληπτικά µέσα. Απαγορεύει τον ψεκασµό αµιάντου. Θέτει όρια έκθεσης. Θεσµοθετεί τις προληπτικές ιατρικές εξετάσεις. Θέτει κανόνες προστασίας των εργαζοµένων στην αφαίρεση αµιάντου
Οδηγία: 91/382/EEC → τροποποιεί την 1983/477/ΕΟΚ μειώνοντας το ανώτατο επιτρεπόµενο επίπεδο έκθεσης σε ίνες αµιάντου σε 0,6 ίνες / ml για χρυσοτίλη και 0,3 ίνες / ml για όλα τα υπόλοιπα είδη.
Οδηγία: 2003/19/EC → απαγόρευση χρήσης και διακίνησης όλων των μορφών αµιάντου.
Ελλάδα – Ισπανία – Πορτογαλία: 31-12-2004 → εφαρμογή ευρωπαϊκής οδηγίας για απαγόρευση προϊόντων με βάση τον αμίαντο.

## Slide 16: ΟΝΟΜΑ ΧΥΤΕΑ
ΦΟΡΕΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΘΕΣΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΧΥΤΕΑ ΔΕΗ
(ΧΔΒΑ* ΚΑΡΔΙΑΣ)
*Χώρος Διαχείρισης
Βιομηχανικών Αποβλήτων
ΔΕΗ Α.Ε.
Λιγνιτικό Κέντρο Δυτ. Μακεδονίας 23ο χλμ. Κοζάνης - Πτολεμαΐδας
176.200 m3
Οι χώροι λειτουργούν για τις ανάγκες των εταιρειών που τους διαχειρίζονται
ΧΥΤΕΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΒΕΕ
Άγιος Αθανάσιος Βοιωτία
40.000 m3
ΧΔΒΑ
Μεγαλόπολης
ΔΕΗ Α.Ε.
Λιγνιτικό Κέντρο
Μεγαλόπολης
113.000 m3
ΑΕΠΟ-Διάθεση αποβλήτων αμιάντου από ΔΕΗ και Δημόσια Κτίρια Π. Πελοποννήσου ΑΚΥΡΩΘΗΚΕ
ΧΥΤ Αμιάντου ΜΑΒΕ*
*Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος
Περιφέρεια Δυτ.
Μακεδονίας
Ζιδάνι Κοζάνης
25.000 t
ΑΕΠΟ-Διάθεση αποβλήτων που παραμένουν στους χώρους των εγκαταστάσεων των ΜΑΒΕ

## Slide 17
(+)
(-)

## Slide 18: ΤΙ ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ;
Η Ελλάδα δεν διαθέτει ειδικούς χώρους υγειονομικής ταφής για τη διάθεση τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων. Αυτό σημαίνει ότι όλα τα επικίνδυνα απόβλητα, συμπεριλαμβανομένου του αμιάντου, πρέπει να μεταφέρονται στο εξωτερικό.
Κύρια χώρα εξαγωγής: η Γερμανία. Εκτός των ΧΥΤΕΑ που έχει η Γερμανία, ποιες πρακτικές ακολουθεί αυτή η χώρα σε σχέση με τη διαχείριση αυτών των υλικών που δεν μπορούμε εμείς να εφαρμόσουμε;
Ποιος ο ρόλος των Πανεπιστημίων και ερευνητικών εργαστηρίων στην αξιοποίηση τεχνολογιών αξιοποίησης του υλικού ως πόρου;
Γιατί η χώρα πληρώνει πρόστιμα, ενώ οι εταιρείες διαχείρισης – μεταφοράς ευημερούν;
Υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις εκτός της μεταφοράς των υλικών σε ΧΥΤΕΑ; Και μάλιστα του εξωτερικού;

## Slide 19
Μερικοί ερευνητές διατείνονται ότι το κόστος αξιοποίησης του αμιάντου κυμαίνεται μεταξύ 0,05 και 0,2 ευρώ / kg, που είναι σχεδόν 10 φορές μικρότερο από το κόστος διάθεσής του σε χώρους υγειονομικής ταφής (ΧΥΤΕΑ).

## Slide 20
Στερεοποίηση, Σταθεροποίηση
Μείωση της κινητικότητας και της
απελευθέρωσης των ινών
Μείωση της εκτιθέμενης επιφάνειας
Μείωση του πορώδους και της
διαπερατότητας των αποβλήτων

## Slide 21
Μηχανική επεξεργασία

## Slide 22
Μηχανική επεξεργασία
Τύπος αμιάντου | Διάρκεια άλεσης
Mg3Si2O5(OH)4 χρυσοτίλης | 4 min
Na2Fe2+3Fe23+ (Si8O22)(OH)2 κροκιδόλιθος | 8-12 min
(MgFe2+)7Si8O22(OH)2 αμοσίτης | 8-12 min

## Slide 23: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Πριν
Μετά

## Slide 24
Μετατροπή των αποβλήτων σε ένα σταθερό και ομοιογενές (πυριτικό) γυαλί
Θερμική επεξεργασία που οδηγεί στην τήξη των υλικών
Ακραίες θερμοκρασίες (1200-1600°C)
Παραγωγή υαλοκεραμικών υλικών
Υαλοποίηση

## Slide 25
Θερμική επεξεργασία
Μετατροπή ινών αμιάντου σε αβλαβή και επαναχρησιμοποιήσιμα τελικά προϊόντα (π.χ. στη βιομηχανία δομικών υλικών ή στην κατασκευή δρόμων) υιοθετώντας θερμοκρασίες λειτουργίας χαμηλότερες από εκείνες που χρησιμοποιούνται στις διαδικασίες υαλοποίησης
Τύπος αμιάντου | Θερμοκρασία
Mg3Si2O5(OH)4 χρυσοτίλης | 500-600°C
Ca2Mg5Si8O22(OH)2 τρεμολίτης | 950°C
αμιαντοτσιμέντο | 1200°C

## Slide 26: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Από τους 100οC
στους 1200oC

## Slide 27: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ
Δείγμα | ΑΜΤ1
Απώλεια βάρους (g) | Βαρχ = 10,19, Bτελ = 9,57 ΔΒ = 6,08%
Θερμική επεξεργασία | 40οC (1h), 60οC (1h), 80οC (1h), 100οC (4h)
Δείγμα | ΑΜΤ12
Απώλεια βάρους (g) | Βαρχ = 21,11, Bτελ = 15,08 ΔΒ = 28,56%
Θερμική επεξεργασία | 300οC (1h), 600οC (1h), 900οC (1h), 1200οC (4h)
ΑΠΟ
ΕΩΣ

## Slide 28
Χημική επεξεργασία
Χημικά αντιδραστήρια | 
FSO3H φθοροσουλφονικό οξύ | K2SiO3 υδρύαλος
HF υδροφθορικό οξύ | H2C2O4·2H2O διένυδρο οξαλικό οξύ
C2H2O4 οξαλικό οξύ | HCOOH μυρμηκικό οξύ
Si(OC2H5)4 τετρααιθόξυ-σιλάνιο | CH3COOH οξικό οξύ
H2SO4 θειικό οξύ | HNO3 νιτρικό οξύ
H3PO4 φωσφορικό οξύ | HCl υδροχλωρικό οξύ

## Slide 29
Βιολογική επεξεργασία
Βιολογικοί παράγοντες
μύκητες
λειχήνες
βακτήρια (Bacillus mucilaginosus )

## Slide 30: ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΟΥ ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΤΟ ΝΕΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
Δημιουργία και οργάνωση χώρων υγειονομικής ταφής επικίνδυνων αποβλήτων (ΧΥΤΕΑ) μέχρι το 2022-23, η ανυπαρξία των οποίων επιφέρει μεγάλα πρόστιμα στη χώρα από το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μεταξύ άλλων, ειδική ανάγκη υπάρχει στη χώρα για την ασφαλή διάθεση των αποβλήτων αμιάντου.
Η διαχείριση των αμιαντούχων αποβλήτων εξακολουθεί να γίνεται με εξαγωγή τους εκτός Ελλάδος.
Σύμφωνα με τα στοιχεία των εξαγωγών (Πηγή: ΥΠΕΝ/Σύμβαση Βασιλείας) οι ποσότητες που εξήχθησαν το 2018 ανέρχονται σε 1.403 τόνους.

## Slide 31: ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η οργάνωση/διαχείριση ΧΥΤΕΑ για την διάθεση αμιαντούχων αποβλήτων δεν έχει προχωρήσει: υπάρχουν μόνο οι συγκεκριμένες εγκαταστάσεις που έχουν κατασκευαστεί/οργανωθεί για τις ανάγκες των αντίστοιχων εταιρειών (ΔΕΗ, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΕΛΛΑΔΟΣ), δεν λειτουργούν δηλαδή ως «εθνικοί» ή «ευρύτεροι» ΧΥΤΕΑ. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι η προσωρινή αποθήκευση αυτών των αποβλήτων και η εξαγωγή τους σε εγκαταστάσεις του εξωτερικού για διάθεση.

## Slide 32: Εξέλιξη παραγωγής Αποβλήτων Αμιάντου έως το 2030
Τα απόβλητα που παράγονται ανά έτος, με δεδομένη την διακοπή παραγωγής αμιάντου στην χώρα, προέρχονται μόνο από εργασίες κατεδαφίσεων και αφαίρεσης στοιχείων αμιάντου από παλαιότερες χρήσεις (ιδίως κτίρια /βιομηχανικές εγκαταστάσεις).
Οι σχετικοί κωδικοί ΕΚΑ είναι 17 06 01* (μονωτικά υλικά που περιέχουν αμίαντο) και 17 06 05* (υλικά δομικών κατασκευών που περιέχουν αμίαντο)
Οι ποσότητες που εξήχθησαν το 2018 ανέρχονται σε 1.403 τόνους και εκτιμάται ότι περίπου 1.000 τόνοι/έτος θα προκύπτουν μέχρι το 2030 (σύνολο: 10.000 τόνοι).

## Slide 33: ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
Δημιουργία και οργάνωση εγκαταστάσεων διάθεσης μέχρι το 2023
Επικαιροποίηση και ολοκλήρωση της καταγραφής παλαιών βιομηχανικών μονάδων που έχουν περιέλθει σε αδράνεια (όπως ΑΜΙΑΝΤΙΤ) και εκπόνηση σχεδίου απομάκρυνσης των αμιαντούχων υλικών/αποβλήτων

## Slide 34: Ενδεικτικά προτεινόμενα μέτρα και δράσεις - Δείκτες παρακολούθησης

## Slide 35: ΛΥΣΕΙΣ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΜΕ ΒΑΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΒΙΩΣΗ
Είναι η Κεραμική Βιομηχανία μια αξιόπιστη λύση;
Tα κεραμικά με βάση τον πηλό είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας να μετατραπούν τα, λόγω επιρροής καιρικών συνθηκών σχηματισθέντα βραχώδη υπολείμματα σε τεχνητά λίθινα προϊόντα με την επιρροή της θερμότητας στις γήινες πρώτες ύλες.
Ποιες βασικές φυσικές και θερμικές διεργασίες περιλαμβάνει
Απόκτηση κατάλληλης κοκκομετρίας με μηχανικές κατεργασίες
Σχηματοποίηση με συμπίεση
Ξήρανση (θερμική διεργασία)
‘Οπτηση (θερμική διεργασία)

## Slide 36: ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΑΜΙΑΝΤΟΥ

## Slide 37
Εκπόνηση διδακτορικής διατριβής
«Η επεξεργασία αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο μέσω της κεραμικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο της Κυκλικής Οικονομίας»
Υποψήφιος διδάκτωρ: Αθανάσιος Σάκκας

## Slide 38: Ευχαριστώ για το χρόνο σας
Επικοινωνία
Ξ. Σπηλιώτης: spil@uth.gr
Α. Σάκκας: thsak5@yahoo.com